附表2

2020下半年实体工程质量抽检结果

| 单位工程 | 分部 工程 类别 | 抽查项目 | 单位 | 抽检数量 | 合格数量 | 不合格数量 | 合格率 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁工程 | 下部 结构 | 砼强度 | 测区 | 475 | 475 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 测点 | 1750 | 1699 | 51 | 97 |  |
|  |  | 墩台垂直度 | 测点 | 194 | 194 | 0 | 100 |  |
|  |  | 桩基检测 | 根 | 17 | 17 | 0 | 100 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 测点 | 84 | 84 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢筋间距 | 测点 | 150 | 148 | 2 | 99 |  |
|  | 上部 结构 | 砼强度 | 测区 | 4456 | 456 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 测点 | 1250 | 1177 | 73 | 94 |  |
|  |  | 主要结构尺寸 | 测点 | 175 | 175 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢筋间距 | 测点 | 716 | 716 | 0 | 100 |  |
| 路基工程 | 涵洞 | 砼强度 | 测区 | 41 | 41 | 0 | 100 |  |
|  |  | 结构尺寸 | 测点 | 32 | 32 | 0 | 100 |  |
|  | 路基 | 压实度 | 测点 | 9 | 9 | 0 | 100 |  |
|  |  | 宽度 | 测点 | 4 | 4 | 0 | 100 |  |
|  |  | 结构尺寸 | 测点 | 3 | 3 | 0 | 100 |  |
|  | 排水 工程 | 断面尺寸 | 测点 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 隧道工程 | 衬砌 支护 | 二衬强度 | 测区 | 40 | 40 | 0 | 100 |  |
|  |  | 二衬厚度及背后密实状况 | 米 | 3000 | 2981 | 19 | 99.4 |  |
|  |  | 初期支护厚度 | 测点 | 28 | 28 | 0 | 100 |  |
|  |  | 锚杆拉拔力 | 根 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
|  |  | 锚杆锚固质量 | 根 | 37 | 36 | 1 | 97.4 | 湖州104一标 |
|  |  | 锚杆间距 | 测点 | 35 | 35 | 0 | 100 |  |
| 隧道工程 | 衬砌 支护 | 初期支护厚度 | 测点 | 28 | 28 | 0 | 100 |  |
|  |  | 初期支护强度 | 根 | 30 | 30 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢支撑间距 | 测点 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
| 航道工程 | 护岸 | 砼强度 | 测区 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
|  |  | 平整度 | 测点 | 10 | 10 | 0 | 100 |  |
|  |  | 钢筋保护层厚度 | 测点 | 60 | 52 | 8 | 87 |  |
|  |  | 钢筋间距 | 根 | 40 | 40 | 0 | 100 |  |
| 路面工程 | 路面 面层 | 沥青路面弯沉 | 测点 | 113 | 113 | 0 | 100 |  |
|  |  | 路面平整度 | 车道公里 | 4.25 | 4.25 | 0 | 100 |  |
|  |  | 沥青路面压实度 | 个 | 6 | 6 | 0 | 100 |  |