2023年湖州市建设用砂、石产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 1.1建设用砂

- 从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，样品数量为40±5kg，混合均匀后，均分为两份，其中一份为检验样品，另一份为备样。

- 在料堆上取样时，取样前应先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品；

- 从皮带运输机上取样时，在皮带运输机机头出料处全断面随机抽取大致等量的砂4份，组成一组样品；

- 从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度随机抽取大致等量的砂8份，组成一组样品。

- 1.2.建设用卵石、碎石

- 从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，样品数量参照表1规定的数量，混合均匀后，均分为两份，其中一份为检验样品，另一份为备样。

- 表1  建设用卵石、碎石抽样数量

| 最大粒径，mm | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 63.0 | ≥75.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品数量，kg | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 40±5 | 50±10 | 60±10 | 80±10 | 100±10 |

- 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前应先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份。抽取时，应在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得，组成一组样品；

- 从皮带运输机上取样时，应全断面定时随机抽取大致等量的石子8份，组成一组样品；

- 从火车、汽车、货船上取样时，从不同部位和深度随机抽取大致等量的石子15份，组成一组样品。

- 2 检验依据

表2 明示执行标准为GB/T 14684-2022的建设用砂

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 分类 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
|  |  | 类别 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
|  |  | 执行标准 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
| 2 | 颗粒级配 |  | GB/T 14684-2022 6.1 | / |
| 3 | 含泥量 |  | GB/T 14684-2022 6.2 | 适用于天然砂 |
| 4 | 亚甲蓝值与石粉含量 |  | GB/T 14684-2022 6.2 | 适用于机制砂 |
| 5 | 氯化物含量 |  | GB/T 14684-2022 6.4 | / |
| 6 | 压碎指标 |  | GB/T 14684-2022 6.6 | 适用于机制砂 |
| 7 | 放射性 |  | GB/T 14684-2022 6.9 | / |

表3 明示执行标准为JGJ 52-2006普通混凝土用砂

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 分类 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
|  |  | 类别 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
|  |  | 执行标准 | GB/T 14684-2022 9.1 | / |
| 2 | 筛分析 |  | JGJ 52-2006 3.1.1、3.1.2 | / |
| 3 | 含泥量 |  | JGJ 52-2006 3.1.3 | 适用于天然砂 |
| 4 | 石粉含量 |  | JGJ 52-2006 3.1.5 | 适用于人工砂 |
| 5 | 总压碎值指标 |  | JGJ 52-2006 3.1.7 | 适用于人工砂 |
| 6 | 氯离子含量 |  | JGJ 52-2006 3.1.10 | / |
| 7 | 放射性 |  | GB 6566-2010 3.1 | / |

表4 明示执行标准为GB/T 14685-2022建设用卵石、碎石

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 分类 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 类别 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 公称粒径 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 执行标准 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
| 2 | 颗粒级配 |  | GB/T 14685-2022 6.1 | / |
| 3 | 含泥量 |  | GB/T 14685-2022 6.2 | / |
| 4 | 泥粉含量 |  | GB/T 14685-2022 6.2 | / |
| 5 | 压碎指标 |  | GB/T 14685-2022 6.6 | / |
| 6 | 吸水率 |  | GB/T 14685-2022 6.8 | / |
| 7 | 放射性 |  | GB/T 14685-2022 5.2 | / |

表5 明示执行标准为JGJ 52-2006普通混凝土用石

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 分类 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 类别 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 公称粒径 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
|  |  | 执行标准 | GB/T 14685-2022 9.1 | / |
| 2 | 筛分析 |  | JGJ 52-2006 3.2.1 | / |
| 3 | 含泥量 |  | JGJ 52-2006 3.2.3 | / |
| 4 | 泥块含量 |  | JGJ 52-2006 3.2.4 | / |
| 5 | 压碎值指标 |  | JGJ 52-2006 3.2.5 | / |
| 6 | 放射性 |  | GB 6566-2010 3.1 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14684-2022  建设用砂

GB/T 14685-2022  建设用卵石、碎石

JGJ 52-2006  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。