2023年湖州市燃气软管产品质量监督抽查实施细则

(燃气软管（橡胶）)

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每批次样品抽取样品数量见表1。

表1抽取样品数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃气用软管 | 5根（或整卷橡胶软管抽5 m，备1 m） | 4根（或整卷橡胶软管抽4 m） | 1根（或整卷橡胶软管抽1m） |

样品应当由抽样人员在被抽样生产者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

抽样过程需符合相关标准和规定的要求。

2 检验项目和依据

2.1.燃气用具连接用橡胶复合软管（明示执行标准为CJ/T 491-2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与公差 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 2 | 气密性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 3 | 耐压性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 4 | 阻燃烧性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 5 | 弯曲性能 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 6 | 低温性能 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 7 | 耐热性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 8 | 耐拉伸性 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 9 | 拨出力 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |
| 10 | 标志、使用说明书、包装 | CJ/T 491-2016 | CJ/T 491-2016 |

1#样品依次进行标志、使用说明书、包装、气密性项目检验，2#样品进行耐压性、拨出力、耐燃烧性项目检验，  3#样品进行弯曲性能、低温性能项目检验，4#样品进行耐热性、耐拉伸性项目检验。

2.2.家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法（明示执行标准为GB 29993-2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸与公差 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 2 | 耐燃试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 3 | 气密性 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 4 | 弯曲试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 5 | 耐热试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 6 | 柔软试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 7 | 耐压试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 8 | 拉断试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 9 | 低温弯曲试验 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |
| 10 | 标志 | GB 29993-2013 | GB 29993-2013 |

1#样品依次进行标志、尺寸与公差、气密性项目检验，2#样品进行耐压性、拉断试验、耐燃烧性项目检验， 3#样品进行弯曲性能、低温性能项目检验，4#样品进行柔软试验、耐热性项目检验。

2.3. 家用煤气软管（明示执行标准为HG 2486-1993）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 2 | 气密性 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 3 | 耐压性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 4 | 弯曲性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 5 | 低温弯曲性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 6 | 耐液体性能 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 7 | 难燃试验 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |
| 8 | 标志 | HG 2486-1993 | HG 2486-1993 |

1#样品依次进行标志、外观、气密性项目检验，2#样品进行弯曲性、耐压性、难燃试验项目检验， 3#样品进行低温弯曲性能项目检验，4#样品耐液体性能项目检验。

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

CJ/T 491-2016    燃气用具连接用橡胶复合软管

GB 29993-2013    家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

HG 2486-1993     家用煤气软管

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。