2023年湖州市实木地板产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1。同时，抽取1个所抽样品的最小独立外包装箱。

- 表1实木地板抽样数量

| 检验样品数量 | 备样数量 |
| --- | --- |
| 约1.5m2，且不少于6块 | 约1.5m2，且不少于6块 |

- 2 检验依据

- 表2 明示执行标准为GB/T 15036.1-2018的实木地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸及其偏差 | GB/T 15036.2-2018 | 随机取3块样品检验，不测拼装离缝和高度差 |
| 2 | 外观质量 | GB/T 15036.2-2018 | 随机取3块样品检验 |
| 3 | 含水率 | GB/T 15036.2-2018 | —— |
| 4 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 15036.2-2018 | 不适用于非平面实木地板、未漆饰实木地板、油饰实木地板 |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 15036.2-2018 | 不适用于非平面实木地板、未漆饰实木地板、油饰实木地板 |
| 6 | 漆膜硬度 | GB/T 15036.2-2018 | 不适用于非平面实木地板、未漆饰实木地板、油饰实木地板 |
| 7 | 漆膜表面耐污染 | GB/T 15036.2-2018 | 不适用于非平面实木地板、未漆饰实木地板、油饰实木地板 |
| 8 | 重金属含量 | GB/T 15036.2-2018 | 不适用于未漆饰实木地板、油饰实木地板 |
| 9 | 木材名称 | GB/T 15036.2-2018 | —— |

- 表3 明示执行标准为LY/T 1859-2020的仿古实木地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | LY/T 1859-2020 | 随机取3块样品检验，不测拼装离缝和高度差 |
| 2 | 外观质量 | LY/T 1859-2020 | 随机取3块样品检验 |
| 3 | 含水率 | LY/T 1859-2020 | —— |
| 4 | 漆膜附着力 | LY/T 1859-2020 | 不适用于素面地板、油饰地板 |
| 5 | 漆膜硬度 | LY/T 1859-2020 | 不适用于素面地板、油饰地板 |

- 表4 明示执行标准为GB/T 35913-2018的地采暖用实木地板

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工精度 | GB/T 35913-2018 | 随机取3块样品检验，不测拼装离缝和高度差 |
| 2 | 外观质量 | GB/T 35913-2018 | 随机取3块样品检验 |
| 3 | 含水率 | GB/T 35913-2018 | —— |
| 4 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 35913-2018 | 不适用于素面地板、油饰地板 |
| 5 | 漆膜附着力 | GB/T 35913-2018 | 不适用于素面地板、油饰地板 |
| 6 | 漆膜硬度 | GB/T 35913-2018 | 不适用于素面地板、油饰地板 |
| 7 | 耐热尺寸稳定性（收缩率） | GB/T 35913-2018 | —— |
| 8 | 耐湿尺寸稳定性（膨胀率） | GB/T 35913-2018 | —— |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15036.1-2018   实木地板 第1部分：技术要求

GB/T 15036.2-2018   实木地板 第2部分：检验方法

GB/T 35913-2018     地采暖用实木地板技术要求

LY/T 1859-2020      仿古木质地板

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。