2023年湖州市卫生纸产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本色生活用纸 | 本色卫生纸 | 16包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） |
| 2 | 卫生纸 | 原生浆（纤维）卫生纸 | 16包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） |
| 3 | 卫生纸 | 回用浆（纤维）卫生纸 | 16包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） | 8包 （单包≥50张） |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。 |  |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 本色卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 亮度 | QB/T 4509-2013 |
| 2 | 荧光性物质 | QB/T 4509-2013 |
| 3 | 灰分 | QB/T 4509-2013 |
| 4 | 横向吸液高度 | QB/T 4509-2013 |
| 5 | 抗张指数 | QB/T 4509-2013 |
| 6 | 柔软度 | QB/T 4509-2013 |
| 7 | 微生物指标 | QB/T 4509-2013/GB/T 20810 |
| 8 | 标志 | QB/T 4509-2013 |

表3 原生浆（纤维）卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D65亮度a | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 灰分 | GB/T 20810-2018 |
| 4 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 |
| 6 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 |
| 7 | 微生物指标 | GB/T 20810-2018 |
| 8 | 标志 | GB/T 20810-2018 |
| 注：a 印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核D65亮度。 |  |  |

表4 回用浆（纤维）卫生纸

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D65亮度a | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 灰分 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 |
| 4 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 |
| 6 | 微生物指标 | GB/T 20810-2018 |
| 7 | 标志 | GB/T 20810-2018 |
| 注：a 印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核D65亮度。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 4509-2013 本色生活用纸

GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

3.2标志单项质量判定规则

存在下列情况时，判定标志项目不符合标准要求：

（1）有一项或一项以上内容缺失的；

（2）有三项及三项以上不准确的。

3.3判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.4 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

依据卫健委“卫监督发〔2005〕515 号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条 “产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标项目不合格不复检。