2024年德清县陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

生产企业：规格≥200mm×200mm的砖样品数量为90块（检样60块，备样30块）；规格＜200mm×200mm的砖样品数量以样品总面积不小于3m2为准（检样2 m2，备样1m2）。

经销单位或建筑工地：抽样数量见表1。

表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 边长 | 产品名称 | 检样数量 | 备样数量 |
| ＜200mm | 陶瓷砖 | 2m2 | 1m2 |
| 200～600mm | 陶瓷砖 | 30块 | 10块 |
| ＞600mm | 陶瓷砖 | 20块 | 10块 |

2 检验依据

表2 陶瓷砖产品

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 长度 | GB/T 4100-2015 |
| 宽度 |
| 厚度 |
| 2 | 吸水率 | | GB/T 4100-2015 |
| 3 | 破坏强度 | | GB/T 4100-2015 |
| 4 | 断裂模数 | | GB/T 4100-2015 |
| 5 | 抗釉裂性 | | GB/T 4100-2015 |
| 6 | 耐磨性 | | GB/T 4100-2015 |
| 7 | 耐污染性 | | GB/T 4100-2015 |
| 8 | 耐化学腐蚀性 | | GB/T 4100-2015 |
| 9 | 放射性核素 | | GB 6566－2010 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。