2024年德清县蒸压加气混凝土砌块产品

质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 从同一生产者、同一标准生产的以同一品种、同一规格、同一等级的砌块为一批，随机抽取样品50块作尺寸允许偏差和外观质量检验。从尺寸允许偏差和外观质量检验合格的样品中随机抽取30块，其中15块作为检样，另15块作为备样。尺寸允许偏差和外观质量检验合格的样品不足30块的，应另行抽样补足。

- 2 检验依据

- 表1 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 11968-2020 |
| 2 | 尺寸允许偏差 | GB/T 11968-2020 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 11968-2020 GB/T 10294-2008 |
| 4 | 干密度 | GB/T 11968-2020 GB/T 11969-2020 |
| 5 | 干燥收缩 | GB/T 11969-2020 |
| 6 | 抗冻性 | GB/T 11969-2020 |
| 7 | 抗压强度 | GB/T 11968-2020 GB/T 11969-2020 |
| 8 | 放射性核素限量 | GB 6566-2010 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。