2024年湖州市孕妇服产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件（相同花色、图案），其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

2 检验依据

表1检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 | GB/T 17592-2011  GB/T 23344-2009 |
| 4 | 异味 | GB 18401-2010 | GB 18401-2010 |
| 5 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 73063-2019 | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013/  FZ/T 73063-2019 | FZ/T 01057.1-2007  FZ/T 01057.2-2007  FZ/T 01057.3-2007  FZ/T 01057.4-2007  GB/T 2910.1-2009  GB/T 2910.2-2009  GB/T 2910.3-2009  GB/T 2910.4-2022  GB/T 2910.6-2009  GB/T 2910.7-2009  GB/T 2910.8-2009  GB/T 2910.11-2009  GB/T 2910.12-2023  GB/T 2910.18-2009  GB/T 2910.20-2009  GB/T 2910.22-2009  GB/T 2910.101-2009  GB/T 16988-2013  GB/T 38015-2019  FZ/T 01101-2008  FZ/T 01112-2012  FZ/T 01026-2017  FZ/T 01095-2002  FZ/T 30003-2009 |
| 11 | 耐皂洗色牢度 | FZ/T 73063-2019 | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 织物起球性能 | FZ/T 73063-2019 | GB/T 4802.1-2008 |
| 13 | 顶破强力 | FZ/T 73063-2019 | GB/T 19976-2015 |
| 14 | 使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2014/  FZ/T 73063-2019 | GB 5296.4-2012 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识

FZ/T 73063-2019 针织孕妇装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

3.2.1 使用说明（标识）项目判定

存在下列任一情况时，判定使用说明（标识）项目不符合执行标准要求：

（1）有一项或一项以上内容缺失的。当耐久性标签上未标注纤维含量、产品号型或规格、维

护使用方法内容，但在吊牌或其他地方有标注时，判不准确，不作缺项判定；

（2）产品标准编号明显不适用抽查产品的：如针织产品采用了机织产品标准（或机织产品采

用了针织产品标准）等；

（3）产品质量等级未严格按执行标准标注的；

（4）有三项或三项以上不准确的；

除上述情况外，判定使用说明（标识）项目为符合执行标准要求。

3.2.2 判定总则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。