2024年湖州市浸渍纸层压木质地板产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，抽样基数满足抽样数量即可。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 样品从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中随机抽取，抽取面积约为4.0m2的偶数块样品（不足6块时，抽取6块），平均分成2份封装，其中1份为检样，另1份为备样。

- 2 检验依据

- 表1 明示执行标准为GB/T 18102-2020的浸渍纸层压木质地板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐冷热循环 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 |
| 9 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 12 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 13 | 表面耐龟裂 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 锁合力 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 |
| 15 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 16 | 耐光色牢度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 17 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 18 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 GB/T 39600-2021 | GB/T 17657-2013 |

表2 明示执行标准为LY/T 1859-2020的仿古浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静曲强度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 2 | 内结合强度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 3 | 含水率 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 4 | 密度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 5 | 吸水厚度膨胀率 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 6 | 表面耐冷热循环 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐划痕 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 尺寸稳定性 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 9 | 表面耐磨 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 10 | 表面耐香烟灼烧 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 表面耐干热 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 12 | 表面耐污染 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 13 | 表面耐龟裂 | LY/T 1859-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 抗冲击 | LY/T 1859-2020 | GB/T 18102-2007 |
| 15 | 耐光色牢度 | LY/T 1859-2020 | GB/T 15102-2006 |
| 16 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |

表3 明示执行标准为LY/T 1700-2018或GB/T 41547-2022的地采暖用浸渍纸层压木质地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 密度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 吸水厚度膨胀率 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 内结合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 表面胶合强度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 表面耐划痕 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 尺寸稳定性 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 |
| 8 | 表面耐磨 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 9 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 10 | 表面耐干热 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 11 | 表面耐污染 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 12 | 锁合力 | GB/T 18102-2020 | GB/T 18102-2020 |
| 13 | 抗冲击 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 14 | 耐光色牢度 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 15 | 表面耐水蒸气 | GB/T 18102-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 16 | 甲醛释放量 | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB 18580-2017 |
| 17 | 耐热尺寸稳定性 （收缩率） | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB/T 41547-2022 |
| 18 | 耐湿尺寸稳定性 （膨胀率） | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB/T 41547-2022 |
| 19 | 表面耐湿热性能 | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB/T 41547-2022 |
| 20 | 表面耐龟裂 | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB/T 41547-2022 |
| 21 | 表面耐冷热循环 | LY/T 1700-2018 GB/T 41547-2022 | GB/T 17657-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 18102-2020  浸渍纸层压木质地板

LY/T 1859-2020   仿古木质地板

LY/T 1700-2018   地采暖用木质地板

GB/T 41547-2022  地采暖用木质地板

GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 39600-2021  人造板及其制品甲醛释放限量分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。