2024年湖州市木门产品质量监督抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取，抽样基数满足抽样数量即可。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取样品2扇，其中1扇作为检验样品，1扇作为备用样品。

- 2 检验依据

表1 明示执行标准为WB/T 1024-2006的木质门检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面外观（漆饰/贴面） | WB/T 1024-2006 | WB/T 1024-2006 |
| 2 | 含水率 | WB/T 1024-2006 | GB/T 1927.4-2021 |
| 3 | 有害物质限量/可溶性汞（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 4 | 有害物质限量/可溶性铅（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 5 | 有害物质限量/可溶性铬（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 6 | 有害物质限量/可溶性镉（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 7 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |

表2 明示执行标准为LY/T 1923-2020的室内木质门检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 2 | 表面抗冲击性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 3 | 表面耐污染性能 | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 4 | 浸渍剥离性能（锯材实木门不测） | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 5 | 漆膜硬度（限漆饰） | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 6 | 漆膜附着力（限漆饰） | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 7 | 表面耐划痕性能（限浸渍胶膜纸与油漆饰面装饰纸饰面） | LY/T 1923-2020 | GB/T 17657-2013 |
| 8 | 有害物质限量/可溶性汞（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 9 | 有害物质限量/可溶性铅（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 10 | 有害物质限量/可溶性铬（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 11 | 有害物质限量/可溶性镉（限色漆） | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 12 | 甲醛释放量 | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |

表3 明示执行标准为GB/T 35379-2017的木门检验项目表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 |  | GB/T 35379-2017 | GB/T 1927.4-2021 |
| 2 | 漆膜理化性能 | 耐液性 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.1-2005 |
| 3 |  | 耐湿热 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.2-2005 |
| 4 |  | 耐干热 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.3-2005 |
| 5 |  | 附着力 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.4-2023 |
| 6 |  | 耐冷热温差 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.7-2013 |
| 7 |  | 耐磨性 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.8-2023 |
| 8 |  | 耐香烟灼烧 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 9 |  | 抗冲击 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 10 | 软、硬质覆面理化性能 | 耐冷热循环 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 11 |  | 耐干热 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 12 |  | 耐划痕 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 13 |  | 耐液性 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.1-2005 |
| 14 |  | 表面耐磨性 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 15 |  | 耐香烟灼烧 | GB/T 35379-2017 | GB/T 17657-1999 |
| 16 |  | 抗冲击 | GB/T 35379-2017 | GB/T 4893.9-2013 |
| 17 |  | 耐光色牢度 | GB/T 35379-2017 | GB/T 15102-2006 |
| 18 | 甲醛释放量 |  | GB 18580-2017 | GB/T 17657-2013 |
| 19 | 重金属含量（限色漆） | 可溶性铅 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 20 |  | 可溶性镉 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 21 |  | 可溶性铬 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 22 |  | 可溶性汞 | GB 18584-2001 | GB 18584-2001 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

WB/T 1024-2006   木质门

LY/T 1923-2020    室内木质门

GB/T 35379-2017  木门分类和通用技术要求

GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18584-2001    室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。