2025年德清县聚酯（PET）无汽饮料瓶产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

样品应由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品50个（配相同数量的盖），其中30个作为检样，20个作为备样。

注：在满足检测用量的情况下，根据实际情况可以适当减少或增加抽样量。

2 检验依据

表1 聚酯(PET)无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 脱色试验a | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7—2023 |
| 5 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2—2016 |
| 6 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.52—2021 |
| 注：a仅适用于添加着色剂产品。 | | | |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。