2025年德清县人造板及实木复合地板产品质量监督

抽查实施细则

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

人造板类产品从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取2张,其中1张为检验样品,另1张为备样。；地板类产品从同一生产者同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取3m2，其中1.5 m2为检验样品，另1.5 m2为备样。

- 2 检验依据

表1：细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 5849-2016 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 5849-2016 |
| 3 | 浸渍剥离性能 | GB/T 5849-2016 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB/T 5849-2016、GB18580-2017 |

表2：普通胶合板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含水率 | GB/T 9846-2015 |
| 2 | 胶合强度 | GB/T 9846-2015 |
| 3 | 静曲强度和弹性模量 | GB/T 9846-2015 |
| 4 | 甲醛释放量 | GB/T 9846-2015、GB18580-2017 |

表3：浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内结合强度 | GB/T 15102-2017 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 15102-2017 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 15102-2017 |
| 4 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 15102-2017 |
| 5 | 甲醛释放量 | GB/T 15102-2017、GB18580-2017 |

表4 实木复合地板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 18103-2022 |
| 2 | 静曲强度 | GB/T 18103-2022 |
| 3 | 弹性模量 | GB/T 18103-2022 |
| 4 | 漆膜表面耐磨 | GB/T 18103-2022 |
| 5 | 甲醛释放限量 | GB/T 18103-2022、GB18580-2017 |

表5 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浸渍剥离 | GB/T 34722-2017 |
| 2 | 横向静曲强度 | GB/T 34722-2017 |
| 3 | 胶合强度 | GB/T 34722-2017 |
| 4 | 表面耐龟裂 | GB/T 34722-2017 |
| 5 | 表面耐香烟灼烧 | GB/T 34722-2017 |
| 6 | 甲醛释放限量 | GB/T 34722-2017、GB18580-2017 |
| 注：浸渍剥离、横向静曲强度为浸渍胶膜纸饰面细木工板检验项目； 胶合强度为浸渍胶膜纸饰面胶合板检验项目。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5849-2016   细木工板

GB/T 9846-2015   普通胶合板

GB/T 15102-2017  浸渍胶膜纸饰面刨花板和纤维板

GB/T18103-2022   实木复合地板

GB 18580-2017    室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 34722-2017  浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板 【含国家标准第1号修改单（国标委2022年第8号公告）】

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”；

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。