2025年德清县橡塑棉产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者、同一标准生产的同一规格型号、同一燃烧性能等级的产品为一批，随机抽取样品平板状柔性泡沫橡塑绝热制品不少于20m2，其中至少10m2作为检验样品，10m2作为备用样品。

二、检验依据

表1 检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 17794—2021 | GB/T 17794—2021GB/T 6343—2009 |
| 2 | 导热系数a | GB/T 17794—2021 | GB/T 10294—2008GB/T 10295—2008 |
| 3 | 真空体积吸水率 | GB/T 17794—2021 | GB/T 17794—2021 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 17794—2021 | GB/T 2406.2—2009 |
| 5 | 烟密度 | GB/T 17794—2021 | GB/T 8627—2007 |
| 6 | 燃烧性能b | GB/T 17794—2021 | GB 8624—2012GB/T 20284—2006GB/T 8626—2007 |
| 注：a. 只做CY类。 b. 只适用于建筑领域类。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 复检用样品均使用备样。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 17794—2021 柔性泡沫橡塑绝热制品

行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”；

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定为“被抽查产品所检项目未发现不合格”。